地下室SBS改性沥青防水卷材施工方案

编制单位：天合建设丁岸路项目部

编 制 人：陈金友

审 批 人：何金平

日    期：2011.6.27

目   录

一、工程概述--------------------------------------------------------（3---3）

二、施工准备和部署---------------------------------------------- （3---4）

三、施工方案-------------------------------------------------------（4－10）

四、成品保护及注意事项---------------------------------------（10－10）

五、工程验收质量保证措施-------------------------------------（10--10）

五、质量保证措施-------------------------------------------------（11－11）

六、文明施工及安全保护措施----------------------------------（11－12）

- 工程概述：丁岸路1#—3#楼及地下车库工程，位于昆山市合兴路南侧、黄河南路，本工程地下室的底板、集水井、电梯井、截水沟采用SBS 3mm厚改性沥青防水卷材防水层做法，桩头采用水泥基渗透结晶防水处理。

- 施工准备和部署：

  - 建立工程项目现场管理机构

为保证本防水工程施工质量和施工进度，我公司经认真分析研究，合理的设立了现场管理机构，确定了技术过硬的施工队伍，并建立队组领导体系。

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 王强 | 负责全面质量管理 |
| 2 | 项目负责人 | 何金平 | 负责全面质量管理 |
| 3 | 技术负责人 | 陈金友 | 负责施工技术 |
| 4 | 材料供应负责人 | 何小红 | 负责现场的材料供应 |
| 5 | 施工工长 | 疏良材 | 现场施工与协调 |
| 6 | 安全员 | 王永良 | 负责安全工作 |

  - 工程技术准备：

    - 工程进度控制：

在施工中，我公司将统一协调、合理穿插、精心部署，现场的管理人员和操作人员要紧密配合，充分利用现场的施工环境和时间组织交叉作业以保证本工程的顺利进行并按期交工，工期按照甲方的施工要求进行。

    - 做好施工前的技术交底工作：

在进场施工之前，现场的施工管理人员要对施工人员进行书面、口头和现场操作三种不同形式的交底。交底要细致、明确，由上而下逐级进行实施，直至所有施工人员完全明白为止。

    - 施工机具的准备：

施工进场前由专人负责将施工中用到的机具准备齐全（如：滚刷、油刷、刮板、铲刀、钢尺、壁纸刀、扫把、小线绳、喷灯、空桶等）。

三、施工方案：

1、本工程的地下室的底板、集水井、电梯井、截水沟防水采用单层3mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层热熔满铺法施工的做法。卷材搭接宽度，长边为100mm，在短边为100mm。具体施工方法如下：

（一）、施工工艺流程：

1、防水卷材防水层施工工艺流程：基层清理→验收基层→铺贴卷材附加层→大面积3mm厚SBS改性沥青防水卷材大面积施工→卷材收边和搭接边的封边处理→验收。

（二）、施工工艺材料：

1、选用材料

1.1.主体材料为：3mm厚SBS改性沥青防水卷材和水泥基渗透结晶防水材料；

1.2.辅材：配套底油。

### （三）、防水卷材施工工艺要点：

1、 施工工艺流程：基层清理——→刷基层处理剂——→复杂部位增强处理——→大面积卷材铺贴——→排气压实——→卷材末端收头及封边处理——→保护层施工

  - 基层处理：

当地下水位较高时，应先做好排降水工作，将地下水位降低到防水底板下500mm，并保持到防水层施工完成周围回填土为止。铺贴防水卷材前应将基层找平层清理干净，基层表面要求平整、牢固、无空鼓阴阳角处应做成圆弧角或钝角，圆弧半径为50mm，穿过墙面、顶面的管道应作好防水措施焊止水片等措施满足设计及规范中的有关规定，基层报验监理经隐蔽验收合格后方可进行下道工序。

3、基层处理剂：

找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂。

4、复杂部位增强：

在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材，施工时采用基层和卷材双面刮胶的方法进行卷材铺贴，以避免施工时卷材空鼓。

5、卷材铺贴：

卷材应先铺平面后铺立面。第一块卷材应铺贴在平面与立面相交的阴角处，平面和立面各占半幅卷材。待第一块卷材铺贴完后，根据卷材搭接宽度（长、短边均为100mm）在第一块卷材上弹出基准线，以后卷材就按此基准线铺贴。待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。在平面与立面交界部位，应先铺贴平面部位的半幅卷 材，然后沿阴角根部由下向上铺贴立面部位的另一半卷材。立面部分卷材甩搓在永久性保护墙上。卷材铺贴完毕后，对卷材长边和短边的搭接缝应用封边专用工具和喷灯进行封边处理。

6、保护层施工：

卷材防水层铺设完，报监理经检查验收合格后方可进行下道工序——防水保护层施工，保护层为15mm厚的C20细石砼，浇筑时切勿损伤防水卷材，如有损伤须及时修补，以免留下隐患。细石混凝土和砂浆保护层须压实、抹平、抹光。细石混凝土和水泥砂浆保护层养护固化后，即可按设计要求绑扎钢筋、支设立面模板进行浇筑底板和墙体混凝土。

7、桩头及桩钢筋的防水：

桩头在施工过程中由于存在着某些原因致使桩头周围残缺程度较为严重或钢筋锚固长度不够，为此要求在做防水之前，提前进行处理某些桩头或钢筋长度问题，具体的处理方法为：如果由于桩头较低达不到标高要求的应进行补做桩头，补做桩头时将原桩头清理干净并刷上一道水泥素浆然后用高标号的砼补接桩头至设计标高。对于钢筋可以采用搭接单面焊10d将钢筋补做到设计要求。桩头防水做法： 在桩头及桩周边做水泥基渗透结晶型涂料防水层，上做20厚1：2聚合物水泥砂浆保护层。要求聚合物水泥砂浆在施工过程中随抹随将其压光，以提高其抗渗性。注意的质量问题是：桩上的防水涂料与底板上的防水卷材必须要满足防水搭接要求（见图），聚合物的配比必须符合设计规定要求。

8、施工后浇带防水做法：按照图纸设计要求，在后浇带处加铺一道防水卷材，注意加铺卷材的尺寸应符合图纸设计要求。

9、变形缝处的防水做法：变形缝的做法示意图见下图，将墙体全部砌筑完毕后在墙体的内侧抹20厚的水泥砂浆找平层作为防水卷材的基底，卷材施工时顺墙面铺设。

10、成品保护：防水卷材在施工过程中随时注意作到保护，防止造成卷材破裂或划伤，将施工现场的钢筋头等锐利铁器清理干净。在浇注砼过程中施工人员禁止将铁锹或刮板等直接触放在防水卷材上，防止造成卷材局部的孔洞或划伤。抹保护层沙浆时防止铁抹子划破卷材。造成渗漏水。

11、地下室砖模剪力墙平面应预留不小于250mm幅宽的接搓卷材，以便地下室外墙防水接搓使用，接搓预留的卷材应留足用量，且应用砖砌覆盖保护好。

12、地下室塔吊设备基础应先开挖，待垫层胎膜做好后施工防水层。

2、作业条件：

2.1.防水基层必须有足够的强度、无松动、无起砂缺陷。

2.2.表面必须干净，干燥其含水率应小于9%；

2.3.基层如有高低不平或凹坑较大时，应采用1：3水泥砂浆找平抹光。

2.4.基层上所有的阴阳角应做成均匀一致平整顺直光滑的R≮20mm圆弧角；

2.5.基层上如有钢筋头或对拉螺栓应在其根部剔成凹槽后割除，并用砂浆封闭密实、抹平抹光，基层上的蜂窝、麻面及孔洞用砂浆封闭密实、抹平抹光。

2.6.用铲刀将基层表面的异物砂浆疙瘩铲除，并将尘土杂物清理干净。

3、施工方法：

3.1.测试基层含水率不得超过9%，即用1m2的卷材覆盖在防水施工部位基层上，静止平放3－4小时，用手掀开后查看卷材与基层接触面有无水印，如无水印则表明基层是干燥的，满足防水层基层含水率小于9%，可以施工防水层。

3.2.基层清理：在防水施工前先将基层上各种杂物、灰砂彻底清理干净，表面的砂浆疙瘩等突起物要铲除，如有起砂掉灰或凹凸不平的要做细部处理。

3.3.涂刷底油（基层处理剂）：基层清理完毕验收后，将厂家配套的底油用长把滚刷或刮板均匀涂布或涂刮在基层表面和卷材表面。

3.4.铺贴卷材附加层：在基层的阴阳角和转角及露出基层的管根部位铺贴粘接卷材附加层。

3.5.大面积铺贴卷材：

3.5.1.弹线：依据卷材的幅宽，留出搭接宽度，弹出基准线。

3.5.2.“放毡”：

将整捆的卷材打开，沿已经弹好的基准线将卷材拉直放平与基准线一致。

3.5.3.热熔铺贴卷材：

将“放毡” 后的卷材从两端卷起，用喷灯在卷材底面和基层表面均匀烘烤，待卷材表面PE膜熔融后，将卷材与基层粘接，并及时排气，使其与基层表面粘接牢固。注意：1、铺贴卷材时不得有皱折、要齐线铺贴。2、铺贴卷材时，应注意相邻两幅卷材搭接的短边应错开不小于300mm，不能在同一条直线上。

3.5.4.封边处理：

待大面积防水卷材施工完毕后，使用喷灯和专用封边工具封闭卷材搭接边，卷材搭接缝封闭要宽窄均匀一致、封闭严密牢固、美观统一。

4.2、桩头水泥基渗透结晶防水层施工方法：

4.2.1、桩头平面与周围采用涂刷两遍水泥基渗透结晶防水涂料防水层。

4.2.2、水泥基渗透结晶防水层涂膜施工时，应按照粉料：水 =5：3的比例，把水泥基渗透结晶粉料倒入搅拌桶，适量加入中性水，用搅拌器搅拌均匀后，用专用尼龙刷涂刷在桩头基层表面，涂刷时要均匀一致，保证不漏刷或漏刮。料应随配随用，不能一次性配料过多，避免材料浪费。防水层施工时要注意成品保护，不能污染其它工作面或成品。穿墙管根基层应处理坚固、密实。以保证桩头周围等薄弱部位水泥基渗透结晶防水层到位，不产生渗漏水现象。

四、成品保护及注意事项：

- 施工现场严禁穿硬底、高根或钉子鞋上岗，以免破坏已施工完的防水层。

- 如发现卷材表面已经被破坏，要及时进行修补

- 施工完的防水层要及时采取保护措施，严禁在防水层上堆放物品或作为施工运输车道。

- 卷材搭接：接头搭接时易产生搭接不足，粘接不密实，接搓损坏；施工中应按程序弹标准线，使与卷材的规格相符，操作中齐线铺贴，以保证卷材的搭接尺寸。

（5）施工人员应认真保护已做好的防水层，严防施工机具等戳破防水层，施工人员不许穿带钉子的鞋及硬底鞋在防水层上走动，以免破坏已施工完的防水层。

五、工程验收：

- 在施工过程中按规定做好分项工程交接检查，接受监理单位的验收，并在工程隐蔽之前接受建设、总包、监理之方的验收，未经检查，不得进行下一道工序的施工。

- 卷材的搭接必须符合国家标准，封闭严密，粘接牢固。（短边搭接不少于100mm，长边不应小于100mm）。

六、质量保证措施：

  - 进入现场的材料必须证件齐全，并严格实行抽样检测，严禁不合格的产品进入施工现场。

  - 涂布在基层表面处理剂必须均匀一致。

  - 卷材的粘接应牢固、无损伤、滑移、翘边、空鼓、皱褶等缺陷。,

  - 所有操作人员必须持证上岗，应选择有多年防水施工经验的工人进行现场施工。

  - 防水施工管理人员必须在现场跟班作业，如有问题及时解决。

七、文明施工及安全保护措施：

- 文明施工：

    - 防水施工环境属于经理部管辖范围，因此防水操作人员必须遵守经理的各项规章制度，必须服从上级指挥。

    - 施工人员必须注意卫生，严禁随地大小便，材料不准乱放。完工后现场清理干净，做到“工完场清”。

    - 防水施工人员应珍惜其他兄弟队伍的劳动成果，施工时不要污染其工作面。

- 安全保护措施；

    - 有专职的安全员负责安全工作；

    - 材料放置应按指定地点有序存放，且应远离火源；

    - 施工人员进入施工现场必须戴安全帽；

    - 施工人员进入施工现场严禁烟火；

    - 施工人员喝酒后严禁进入施工现场；

    - 施工现场必须配备灭火器材；

（7）   五级风及其以上、雨天禁止施工；

（8）  施工人员进入施工现场严禁擅动工地任何电气设置及其它物品。