## 基础蜂窝麻面的处理方案及保证措施

1、质量缺陷描述：

我单位在×年4月7日至×年4月8日对D轴/11～17线基础及短柱混凝土进行浇筑施工，4月8日下午拆除基础模板时，发现个别基础出现蜂窝、麻面现象。具体部位如下：

- D轴/1/16线基础短柱根部靠E轴方向出现8cm×8cm蜂窝现象。

- D轴/16线独立柱基础第三级根部出现5cm×10cm麻面。

2、原因分析：

- 操作方法不当：因独立柱基采用的是台阶式支模方案，下一台阶混凝土浇筑完毕后未等混凝土稍微收水就立即浇筑上一台阶的混凝土，振捣上一台阶的混凝土时，因下一台阶混凝土的流动性太大造成上一台阶混凝土下沉流动，造成台阶根部或短柱根部出现烂根现象，施工时未引起足够的重视。

- 操作人员思想麻痹大意：因混凝土采用混凝土输送泵进行浇筑，混凝土坍落度大，混凝土搅拌人员思想麻痹大意，自以为是，以为不会出现问题，导致振捣不足或出现漏振现象。

- 管理不力：施工人员监督不力。

3、补救措施：

针对上述基础出现蜂窝、麻面问题，我公司项目部根据施工规范手册，针对D轴/1/16线基础短柱根部靠E轴方向出现的蜂窝以及D轴/16线独立柱基础第三级根部出现的麻面现象，决定采取如下补救措施：

- 将D轴/1/16线基础短柱全部凿除，重新支模浇筑混凝土。

- 对出现问题的混凝土部位进行观察，凿除不密实的混凝土，用清水洗刷干净，请监理、总包方现场对凿除后的混凝土面进行检查确认，经三方确认已将不密实的混凝土全部凿除后，采取以下相应的修补措施：

- 表面抹浆修补：对数量不多的小蜂窝、麻面、露石的混凝土表面，用1：2水泥砂浆抹面修整。在抹砂浆前，需用钢丝刷或加压的水将待补混凝土表面清洗干净并湿润，抹浆初凝后加强养护工作。

- 细石混凝土修补：对蜂窝比较严重时，应凿除不密实的混凝土，用钢丝刷或加压的水将待补混凝土表面清洗干净，并浇水充分湿润后，用比原标号高一级的细石混凝土填补，并仔细捣实。捣实后待细石混凝土初凝后，浇水养护7d。

4、防范措施：

针对上述问题，我公司项目部领导十分重视，立即召集现场施工人员、管理人员召开了现场专题会议，以出现的问题为反面教材，要大家引以为训，防止以后再次出现类似问题，特制定以下防范措施：

- 搅拌混凝土前，一定要对操作人员，特别是混凝土振捣人员进行详细的技术交底和安全交底，对施工时易出现问题的部位要对操作人员特别强调、特别交待。

- 混凝土浇筑过程中，严格计量，控制好混凝土的坍落度。

- 混凝土振捣人员挑选有经验的混凝土振捣手，专人进行振捣。

- 浇筑混凝土过程中，木工、钢筋工要派专人进行值班，出现问题及时纠正。

- 浇筑混凝土时施工员必须有一人现场值班。

- 操作人员思想上要高度重视，不可麻痹大意。