伸缩缝填料及其施工工艺，是渠道防渗中必须解决而目前还没有很好解决的问题。实际工程中，对渠道已铺衬防渗塑膜的，一般用低标号水泥砂浆填平伸缩缝，以求节省费用；对未铺衬防渗塑膜，有的也照此处理，结果因热胀冷缩或不均匀沉陷而导致防渗破坏。

《渠道防渗工程技术规范》SL18-91推荐使用的伸缩缝填料为焦油塑料胶泥．并采用热灌法施工 ，即将制好并保持在110℃的焦油塑料胶泥灌入缝内。它的明显缺陷是施工 技术较复杂，因为要将组成材料按规定的重量比配合(或采用焦油塑料胶泥的制成品)，加热至一定温度方可使用；而且在防渗渠道是弧形、梯形和U形断面的情况下，使热焦油塑料胶泥顺利灌入渠坡缝内，也不是一件容易的事。

笔者等在江苏省如皋市磨头镇天阳灌区选用氯丁胶防水油膏和802型塑料油膏两种材料作为填料进行了冷嵌法施工 的比较试验。由于氯丁胶防水油膏的稠度大，施工 较为困难，故最后选802型塑料油膏(其性能见表)，使用效果很好。现将试验使用情况简介如下。

塑料油膏的冷嵌法 施工

塑料油膏的冷嵌法施工 ，技术并不复杂。为保证质量，必须严格按以下程序进行。

第一步 清洁混凝土缝壁，用钢丝刷刷净缝壁的泥土等杂物，并保持缝壁混凝土呈干燥状态(一般在预制场养护达规定龄期的构件，均能满足要求)。

第二步在清洁、干燥的缝壁上涂刷冷底子油，以保证油膏与缝壁牢固黏结。冷底子油用水柏油(二甲苯：沥青＝1：6～7)。

第三步 用刮刀切取油膏，用手(要戴防护手套)搓成较缝口宽度稍大的长条。

第四步 将条状塑料油膏嵌入缝内。注意向两侧缝壁用力，使其与缝壁牢固结合，并注意油膏顶面大体平整。

第五步 在油膏面上覆盖厚1.5cm左右的水泥砂浆(水泥：黄砂=1：5)，并使其顶面与渠槽(板)表面保持齐平。

冷嵌塑料油膏伸缩缝的试验

试验的目的有两个：一是验证塑料油膏顶面覆盖砂浆层的必要性，二是验证夏季高温渠道断水情况下塑料油膏伸缩缝的有效性。

试验一：用塑料油膏嵌缝至渠槽(板)表面，即全缝嵌满，不覆盖砂浆层。用塑料焊枪烘烤加温。当加温到38℃时，塑料油膏开始发软，达到60℃时．塑料油膏发软发亮，继而下垂、壅起，突出渠槽(板)表面。试验证明，全缝嵌满塑料油膏不可取，要在油膏顶面覆盖一层砂浆，限制油膏受热后的变形。从防止塑料油膏老化考虑，覆盖砂浆层也是完全必要的。

试验二：鉴于野外加温困难，试验在室内模拟进行。按图示伸缩缝构造制备一段(约20cm)，并在防渗塑膜外填土约30cm，再用泡沫板包裹(阻止热量由缝的底部进入)，用木框固定后放入S.C.101型电热恒温干燥箱内加温；用DT890C+型数显万用表，通过安置于砂浆层面及油膏层面的温度传感器，测量温度变化值。当加热3小时后，砂浆表层温度可达68℃时，油膏层面温度也达67℃。此时油膏变软，可与缝壁、塑膜黏结得很好，由于砂浆层的限制作用，油膏不壅起(表现为砂浆层不被顶起)。模拟试验条件与伸缩缝在夏季高温、渠道不通水情况下所处的环境条件相类似。由此可见，用塑料油膏作伸缩缝填料，并采用冷嵌法施工 ，完全可以满足使用要求。

802型塑料油膏性能表

| 序 号 | 项 目 | 标准值 | 实测值 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热性(下垂直) | ≤4mm | 3.0mm | 80±2℃ |
| 2 | 低温柔性 | 无裂缝 | 无裂缝 | -20±2℃ |
| 3 | 黏结延伸率 | ≥250% | 423% | 25±2℃水中 |
| 4 | 浸水黏结延伸率 | ≥200% | 400% | 25±2℃水中 |
| 5 | 回弹率 | ≥80% | 82% | 25±2℃水中 |
| 6 | 挥发率 | ≤3% | 0.9% | 80±2℃ |

投资分析

802型塑料油膏(江苏省靖江市土桥建筑防水材料厂出品)价格为1.1元/kg，密度为2g/cm3。以试验伸缩缝为例，缝宽2cm、深4cm，嵌填油膏平均厚2.5cm，则每米缝长用油膏1kg，材料费1.3元/m左右，约为水泥砂浆填平处理的2倍多。

作者：匡成荣 沈波 曹国柱