钢网架安装工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

020408□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 基础验收 |  |  |  |  | 第12.2.1,12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支座 |  |  |  |  | 第12.2.3,12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 橡胶垫 |  |  |  |  | 第4.10.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 拼装精度 |  |  |  |  | 第12.3.1,12.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 节点承载力试验 |  |  |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 结构挠度 |  |  |  |  | 第12.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 锚栓精度 |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构表面 |  |  |  |  | 第12.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装精度 |  |  |  |  | 第12.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高强度螺栓紧固 |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020408

主控项目：

1、基础验收。钢网架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格符合设计要求。支承面顶板的位置、标高、水平度及支座锚栓位置的允许偏差：支承面顶板位置15mm；顶面标高0，-3mm；顶面水平度ι/1000；支座锚栓中心偏移±5mm。经纬仪、水平尺、水准仪及尺量检查。

2、支座。支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向，必须符合设计要求和有关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。网架支座锚栓的紧固符合设计要求。观察和用钢尺实测。

3、橡胶垫，橡胶垫的品种、规格、性能符合产品标准和设计要求，检查产品合格证、中文标志及检验报告。

4、拼装精度。小拼单元的允许偏差符合规范表12.3.1的规定；中拼单元的允许偏差符合规范表12.3.2的规定。拉线和尺量等辅助量具实测。

5、节点承载力试验。建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应按下列项目进行节点承载力试验，其结果应符合以下规定：

（1）焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件，进行轴心拉、压承载力试验，其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格。

（2）螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验，当达到螺栓的设计承载力时，螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格。

每项试验做3个试件，在万能试验机上进行检验，检查试验报告。

6、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点，跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。用钢尺和水准仪实测。

一般项目：

1、支座锚栓的螺纹得到保护，其尺寸的允许偏差符合规范表10.2.5的规定。

尺量检查。

2、结构表面。钢网架结构安装完成后，其节点及杆件表面应干净，不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻于填嵌严密，并应将多余螺孔封口。观察检查。

3、钢网架结构安装完成后，其安装的允许偏差应符合规范表12.3.6的规定。

经纬仪、水准仪及尺量检查。

4、螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d（为螺栓直径），连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。普通扳手及尺量检查。