注浆地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010311□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料检验 |  | 水泥 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注浆用砂：粒径（mm） 细度模数 含泥量及有机物 含量（％） |  |  |  | ＜2.5 ＜2.0 ＜3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注浆用粘土：塑性指数 粘粒含量（％） 含砂量（％） 有机物含量（％） |  |  |  | ＞14 ＞25 ＞5 ＞3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰：细度 烧失量（％） |  |  |  | 不粗于同时使用的水泥 ＜3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水玻璃：模数 |  |  |  | 2.5～3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他化学浆液 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆体强度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 各种注浆材料称量误差（％） |  |  |  |  |  | ＜3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆孔位（mm） |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆孔深（mm） |  |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 注浆压力（与设计参数比）（％） |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010311

主控项目：

1—1 水泥。符合设计要求。检查产品合格证或检验报告。

1—2注浆用砂。粒径＜2.5mm。检查试验报告。

细度模数＜2.0％。检查试验报告。

含泥量及有机物含量＜3％。检查试验报告。

1—3注浆用粘土。塑性指数＞14

粘粒含量＞25％

含砂量＜5％

有机物含量＜3％。

检查试验报告。

1—4粉煤灰。细度。不粗于同时使用的水泥。

烧失量。＜3％。

检查试验报告。

1—5水玻璃模数。2.5～3.3。检查试验报告。

1—6其它化学浆液。符合设计要求。检查试验报告。

2、注浆体强度。符合设计要求。检查试验报告。

3、地基承载力。由设计提出要求，在施工结束后，一定时间后进行地基的承载力检验。其检验方法也因各地设计单位的习惯、经验等不同，选用标贯、静力触探及十字板剪切强度等方法。按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。

每个单位工程不少于3点，1000m2以上，每100m2抽查1点；3000m2以上，每300m2抽查1点；独立柱每柱1点，基槽每20延长米1点。

注浆后15天（砂土、黄土）或60天（粘性土）检验。检查孔数总量的2～5％，不合格率＜20％，否则应进行二次注浆。

一般项目：

1、各种注浆材料称量误差：＜3％。检查称量记录及抽样检查。

2、注浆孔位：±20mm。尺量检查。

3、注浆孔深：≤100mm。尺量检查注浆管的长度。

4、注浆压力（与设计参数比）：±10％。检查压力表数据。

施工前检查注浆点位置、浆液配比、注浆技术参数、材料质量及注浆设备状况。施工中应抽查，浆液配比、注浆技术性能、注浆顺序、压力控制等技术参数。施工结束对注体强度、承载能力等进行检测。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。