钢网架制作工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

（Ⅱ）

020403□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料品种、规格 |  |  |  |  | 第4.5.1,4.6.1,4.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 螺栓球加工 |  |  |  |  | 第7.5.1条， 第4.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接球加工 |  |  |  |  | 第7.5.2条， 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 封板、锥头套筒 |  |  |  |  | 第4.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制孔 |  |  |  |  | 第7.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 材料规格尺寸 |  |  |  |  | 第4.2.3条和第4.2.4条第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 螺栓球加工精度 |  |  |  |  | 第7.5.3,4.6.3,4.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接球加工精度 |  |  |  |  | 第7.5.4,4.5.3,4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管件加工精度 |  |  |  |  | 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅱ)

020403

主控项目：

1、 焊接球、螺栓球、封板、锥头、套筒及其制造所用材料的品种、规格、性能符合产品标准和设计要求。

检查质量合格证明文件，中文标志及检验报告。

2、 螺栓球成型后，不应有裂纹、褶皱、过烧。

10倍放大镜观察检查或表面探伤。

3、 钢板压成半圆球后，不应有裂纹、褶皱；焊接球其对接坡口应采用机械加工，对接焊缝表面应打磨平整。焊接缝应进行无损检验，其质量符合设计要求，当设计无要求时，应符合二级焊缝标准。

10倍放大镜观察检查表面探伤或超声波探伤检查。

4、 封板、锥头、套筒外观不得有裂纹、过烧及氧化皮。

放大镜观察和表面探伤检查。

5、 A、B级螺栓孔（Ⅰ类孔）应具有Hl2的精度，孔壁表面粗糙度Ra不应大于12.5μm。其孔径的允许偏差应符合规范表7.6.1-1的规定。C级螺栓孔（Ⅱ类孔），孔壁表面粗糙度Ra不应大于25βm，其允许偏差应符合规范表7.6.1-2的规定。

用游标卡尺或孔径量规检查。

一般项目：

1、钢板厚度和型钢规格尺寸允许偏差符合产品标准规定。

尺量检查或游标卡尺量测。

2、钢材表面质量，符合有关产品规定，同时应符合：

（1）锈蚀、麻点或划痕等其深度不大于厚度允许偏差的1/2。

（2）锈蚀符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923C级及C级以上。

（3）钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

观察检查。

3、螺栓球加工的允许偏差符合规范表7.5.3的规定。螺栓球螺纹尺寸符合《普通螺纹基本

尺寸》GB196粗牙螺纹的规定。螺纹公差符合《普通螺纹公差与配合》GBl97 6H级精度的规定。

卡尺、游标卡尺、分度头、百分表、百分表V型块及标准螺纹规检查。

4、 焊接球表面无明显波纹及局部凹凸不平＞1.5mm。焊接球的直径、圆度、壁厚减薄量及

允许偏差符合规范表7.5.4的规定。

卡尺、游标卡尺、测厚仪及套模检查。

5、 钢网架（桁架）用钢管杆件加工允许偏差。长度为±1.0mm；端面对管轴的垂直度0.005r；管口曲线为1.0mm。

钢尺、百分表、百分表V型块、套模及游标卡尺。