不发火（防爆）面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030106□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第5.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  | 第5.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 面层试件检验 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.7.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 踢脚线与墙面结合 |  |  |  |  |  | 第5.7.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030106

主控项目

1、不发火（防爆的）面层采用的碎石应选用大理石、白云石或其他石料加工而成，并以金属或石料撞击时不发生火花为合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3％，有机物含量不应大于0.5％；水泥应采用普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查，不得混入金属或其它易发生火花的杂质。观察检查和检查产品合格证明文件及检测报告。

2、不发火（防爆的）面层的强度等级，符合设计要求。检查配合比通知单和检测报告。

3、面层与下一层应结合牢固，无空鼓、无裂纹。用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

4、不发火（防爆的）面层的试件，必须检验合格。检查检测报告。

一般项目

1、面层表面应密实，无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。观察检查。

2、踢脚线与墙面应紧密结合、高度一致、出墙厚度均匀。用小锤轻击、钢尺和观察检查。

3、用2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差，拉5m线和用钢尺检查平直度的允许偏差。